球化率排查报告

凯隆退回FYWD630.160.LE-Z1-01共计45件，炉号和数量分别为：

23044（1件）、230684（11件）、230694（9件）、2305253（5件）、2305263（8件）、2305273（10件）、2305283（1件）。

经金相检测，炉号23044中1件不合格。炉号230684中10件合格，1件不合格。炉号230694中3件合格，6件不合格。炉号2305253中4件合格，1件铸造缺陷。炉号2305263中7件合格，1件铸造缺陷。炉号2305273中10件合格。炉号2305283中1件合格。

排查人：王超